## Slide 1: Al-Fe-Pt三元系合金における 高次元ニューラルネットワークポテンシャルの外挿精度向上に関する研究
迫田章吾
石井研

## Slide 2: 材料科学や化学分野では、原子レベルでのシミュレーションが 物質特性の理解・予測に不可欠である
研究背景（1） - 大規模原子シミュレーションの重要性
原理: 電子密度に基づいて量子力学的にエネルギーや力を計算
特徴: 高精度、汎用性が高い（未知の物質にも適用可）
課題: 計算コストが非常に高い
原理: 原子間に働く力を経験的な関数で近似
特徴: 計算が高速
課題: 関数の開発が必要、精度や適用範囲に限界
原理: DFT計算データを教師データとして、原子の局所環境とエネルギー・力の関係を機械学習モデル（例: ニューラルネットワーク）で学習
特徴: DFT精度と古典ポテンシャル並みの速度の両立を目指す
課題: 学習データの質と量が精度に影響
第一原理計算
古典ポテンシャル
機械学習ポテンシャル

## Slide 3: ＜HDNNPの基本構造＞ ・対称性関数(Symmetry Functions): 各原子の局所的な化学環境を記述子ベクトルとして表現 （回転・並進・原子入れ替えに対して不変）。 ・原子ニューラルネットワーク（Atom NNs）: 対称性関数を入力として、その原子が持つエネルギーを予測。 元素ごとに個別のNNを用意。 ・原子ごとのエネルギー(Atomic Energy)： Atom-NNは、「原子iのエネルギー寄与分 E_i」を計算して 出力します ・総エネルギー(Total Energy): 系全体のエネルギー予測値
研究背景（2） - 高次元ニューラルネットワークポテンシャル（HDNNP）
Four Generations of High-Dimensional Neural Network Potentials Jörg Behler* Cite This: Chem. Rev. 2021, 121, 10037−10072 Figure 5

## Slide 4
先行研究 :Al₁₃Fe₄にPtをドープした系に対してのHDNNPの計算
発見された課題:
HDNNPによるテストデータのエネルギー予測値とDFT計算値の間に
系統的な差が発生。
課題の本質:
訓練データに、テストデータの構造を記述するために必要な
原子配置パターンが不足している。
先行研究と発見された課題
＜訓練データ＞
基本構造にPt原子を1つドープした構造。
組成 (原子数): Al₇₇Fe₂₄Pt₁ および Al₇₈Fe₂₃Pt₁
＜テストデータ＞ 訓練データのセルをb軸方向に2倍に拡張したスーパーセルにPt原子を1つドープした構造。
組成 (原子数): Al₁₅₅Fe₄₈Pt₁ および Al₁₅₆Fe₄₇Pt₁
猿谷 隆祐 修士論文「二元合金系に対する高次元 ニューラルネットワークポテンシャルの 構築」図12

## Slide 5
先行研究のAl-Fe-Pt三元系合金のHDNNPによるテストデータのエネルギー予測値と
DFT計算値の間の系統的な差を低減し、外挿性能を向上させること
そのために、予測誤差の原因となる部分構造（＝キーモチーフ）を特定し、それを効率的に学習させる「キーモチーフ指向」の新しい訓練データ拡張手法を開発すること
研究の目的
キーモチーフ指向のデータ拡張手法
猿谷 隆祐 修士論文「二元合金系に対する高次元 ニューラルネットワークポテンシャルの 構築」図12

## Slide 6
従来手法：アクティブラーニング手法
HDNNPを用いたMDシミュレーションで予測の不確実性が高い構造をサンプリングし、DFT計算して訓練データに追加。
＜課題＞
・テストデータの構造が大規模・複雑な場合、HDNNP-MDとDFT計算コストが増大。
既存の訓練データ拡張手法と課題
本研究のアプローチ:
この課題を解決するため、予測誤差の原因となる
部分構造（＝キーモチーフ（原子間距離、結合角））を含む新規構造を作成。
テストデータで外挿検知した際のアクティブラーニングのフロー図

## Slide 7
カバーギャップと外挿原子の周辺環境
から「キーモチーフ」を決定。
訓練データとテストデータの局所環境の
違いを定量化し「カバーギャップ」を特定。
代理構造をDFT計算し、訓練データに
追加してHDNNPを再学習。
提案手法：キーモチーフ指向データ拡張
①分析
②抽出
キーモチーフを内包する低コストな
「代理構造」を自動設計。
④追加と再学習
③設計
＜特徴＞
・MDシミュレーションは不要。
・テストデータの予測精度向上に必要な「キーモチーフ（原子間距離、結合角）」を抽出し、
抽出した「キーモチーフ」を含む計算コストの小さな代理構造を作成する。
＜4ステップサイクル＞

## Slide 8
HDNNPの入力値である対称性関数
・2原子間に関する式 (G²): 原子 i を中心とした動径分布を記述
・3原子間に関する式(G³): 原子 iを中心とした角度分布を記述
＜本研究での活用＞
・対称性関数よりも直接的に局所環境を記述する動径分布関数（RDF）と角度分布関数（ADF）を訓練データとテストデータで比較する。
・テストデータ側が訓練データよりも頻出する「距離・角度」を「カバーギャップ」として特定する。
手法詳細①：分析 (Analysis) - RDF/ADFギャップ

## Slide 9
＜キーモチーフの定義＞
下の2つの条件を満たすものをキーモチーフと定義する。
1.カバーギャップ条件:
分析ステップで特定した、テストデータには頻出するが訓練データには
不足している局所構造。
2.外挿条件
HDNNPが外挿を引き起こしている原子周辺の局所構造。
＜抽出プロセス＞
1.外挿原子の特定: テストデータ内の「対称性関数が訓練データの範囲を超える原子」を「外挿原子」として記録。
2.スコアリング: 各外挿原子の局所環境が、カバーギャップ（RDF/ADFの不足領域）に含まれる場合、その局所環境（モチーフ）のスコアを算出。
3.キーモチーフ決定: スコアの高いモチーフ（原子間距離、結合角）を、予測精度向上に重要な
「キーモチーフ」とみなす。
手法詳細②：抽出 (Extraction) - キーモチーフの特定
Four Generations of High-Dimensional Neural Network Potentials
Jörg Behler* Cite This: Chem. Rev. 2021, 121, 10037−10072
内挿
外挿
外挿
外挿
カバーギャップ
キーモチーフ

## Slide 10
＜目的＞
抽出されたキーモチーフを効率的に内包し、DFT計算コストの低い結晶構造（代理構造）を自動設計。
＜設計アルゴリズム＞
1.候補構造生成:
テストデータに含まれる原子種をfccやbccなどの基本構造テンプレートに当てはめ、様々な格子定数を
適用し、候補構造を自動生成。
2.スコアリング:
各候補構造が、特定されたキーモチーフをどれだけ多く、無理なく内包しているかを評価し、
スコアを算出。
3.最適構造の選択:
スコアが最も高い候補構造を「代理構造」として選択。
手法詳細③：設計 (Design) - 代理構造の自動設計

## Slide 11
＜追加＞
設計された代理構造に対して、第一原理計算を実行。
得られた構造、エネルギー、原子に働く力のデータを訓練データに追加。
＜再学習＞
拡張された訓練データセットを用いてHDNNPモデルを再学習。
＜評価＞
再学習したモデルを用いて、テストデータに対する
エネルギー予測精度を評価し、誤差が低減されて
いるかを確認。
十分に誤差が低減されるまで、①～④の
ステップを繰り返す。
手法詳細④：追加 (Addition) と 再学習